경기예술고등학교 교복(동‧하복) 규격서

□ 동복

남학생		여학생
재킷	소재 및 디자인	재킷	소재 및 디자인
	신사복 옷깃 자켓 단추 3개 위 자켓 주머니, 밑 양쪽 입술 주머니 덮개 위 자켓 주머니 중앙 마크 부착 원단 색상 갈색 원단섬유 울60% 폴리에스테르 40% 72수		신사복 옷깃 자켓 단추 3개 위 자켓 주머니, 밑 양쪽 입술 주머니 덮개 위 자켓 주머니 중앙 마크 부착 원단 색상 갈색 원단섬유 울60% 폴리에스테르 40% 72수
조끼	소재 및 디자인	조끼	소재 및 디자인
	브이넥, 소매 뜨개 조르개 끝부분 갈색 꽈배기 2줄 조끼 색상 베이지 색 왼쪽 가슴 중앙 마크 원단 섬유 아크릴43% 울 43% 폴리스판 14%		브이넥, 소매 뜨개 조르개 끝부분 갈색 꽈배기 2줄 조끼 색상 베이지 색 왼쪽 가슴 중앙 마크 원단 섬유 아크릴43% 울 43% 폴리스판 14%
와이셔츠 또는 티셔츠	소재 및 디자인	블라우스 또는 티셔츠	소재 및 디자인
	아이보리 색 남자 기본 와이셔츠 넥타이 남자 기본 미색 바탕 갈색 줄지 왼쪽 주머니 4. 소매끝 겉, 안 미색 바탕, 갈색 줄지 5. 단추쪽 미색 바탕, 갈색 줄지 6. 소매 속 미색 바탕, 갈색 줄지 원단 섬유 폴75% 레이온 25% - 스판		아이보리 기본 와이셔츠 넥타이 여자 기본 미색 바탕, 갈색 줄지 앞,뒤 라인 4. 소매끝 겉, 안 미색 바탕, 갈색 줄지 5. 단추쪽 미색 바탕, 갈색 줄지 6. 옷깃 끝 굴림 7. 소매 속 미색 바탕, 갈색 줄지 원단 섬유 폴75% 레이온 25% - 스판
바지	소재 및 디자인	스커트 또는 바지	소재 및 디자인
	남자 기본 바지 허리조절기 양쪽 주머니 양쪽 뒷주머니 양쪽, 왼쪽 덮개 원단 색상 갈색 원단 섬유 (모30%, 폴리에스테르55%, 폴리우레탄3%, 레이온12%) 60 ~ 40수 – 스판 품질향상을 위해 원단 변경가능		양쪽 주머니 지퍼 H라인 형태 / 앞주름 형태 원단 색상 갈색 원단 섬유 (울 60% 폴리에스테르 40%) 60~40수 - 스판

□ 하복

남학생		여학생
와이셔츠	소재 및 디자인	블라우스	소재 및 디자인
	남방형 남자 와이셔츠형태 옷깃 뒷 다트 주머니 갈색 파이핑 주머니 중앙 마크 원단섬유 (레이온 - 25%, 폴리에스테르 – 75%) 5. 겉 갈색 줄지 배색 6. 옷깃 전체 갈색 줄지 배색 7. 단자 부분 안감 겉 갈색 줄지 배색 8. 소매 끝 1.8cm 줄지, 위에 갈색 파이핑		원판 색상 흰색 왼쪽 중앙 마크 부착 원단섬유 (레이온 - 25%, 폴리에스테르 – 75%) 옷깃 폭 5.8cm, 갈색 줄지 배색 바깥쪽 1,8cm 배색 갈색 앞판 갈색 줄지 배색 갈색 0.5cm 배색 소매 갈색 파이핑, 1.8cm 줄지 배색 3cm 폭 갈색 줄지 배색 밑단
바지	소재 및 디자인	스커트 또는 바지	소재 및 디자인
	남자 기본 바지 허리조절기 양쪽 앞 주머니 양쪽 원단 색상 갈색 뒷 주머니 양쪽, 왼쪽 덮개 원단 섬유 (울50%, 폴리에스테르50% - 스판) 품질향상을 위해 원단 변경 가능		양쪽 주머니 지퍼 조절기 없음 H라인 형태 / 앞주름 형태 원단 색상 갈색 원단 섬유 (울 50% 폴리에스테르 50% - 스판)

□ Q-마크 인증기준(일부 발췌)

시험 항목		상의		바지 , 스커트, 모직조끼		셔츠,브라우스
		겉감	안감	겉감	안감	겉감
혼용률(%)	표시 기준	(소모) 모 60% 폴리에스터 40%	폴리 100%	모 60% 폴리에스터 40%	폴리 100%	스판-폴리 75% 레이온 25%
		(방모) 모 80% 나일론 20%		-		일반-폴리 65% 레이온 35%
	표시 기준비례	±5 이내	±5 이내	±5 이내	±5이내	±5이내
세탁견뢰도(급)	변퇴색	4 이상	4 이상	4 이상	―	4이상
	오염	4 이상	4 이상	4 이상	―	4이상
마찰견뢰도(급)	건	4 이상	4 이상	․	․	․
	습	3 이상	․	․	․	․
일광견뢰도(급)		4 이상	―	․	․	․
드라이 클리닝 견뢰도(급)	변퇴색	4 이상	4 이상	4 이상	―	․
	용제 오염	4 이상	4 이상	4 이상	―	․
물견뢰도(급)	변퇴색	4 이상	4 이상	4 이상	4이상	․
	오염	3-4 이상	3-4 이상	3-4 이상	3-4이상	․
세탁치수 변화율(%)	경사 방향	±3% 이내	±3 % 이내	±3% 이내	―	±3% 이내
	위사 방향	±3% 이내	±3 % 이내	±3% 이내	―	±3% 이내
드라이클리닝 수축률(%)	경사 방향	±3% 이내	±3 % 이내	±2% 이내	―	․
	위사 방향	±3% 이내	±3 % 이내	±2% 이내	―	․
인장강도(N)	경사 방향	178 이상	―	178 이상 ㈜1	―	156 이상
	위사 방향	178 이상	―	178 이상	―	156 이상
필링(급)		4 이상	―	4 이상 ㈜2	―	4 이상
인열강도(N)	경사		11 이상	․	․	․
	위사		11 이상	․	․	․
내드라이클리닝성 (%,외관)	치수변화율	±2 % 이내		․	․	․
	외관	변화없음		․	․	․

※ 니트, 조끼, 카디건 혼용률 : 아크릴 43%, 모 43%, 폴리스판덱스 14%

※ KC 안전요건에 적합하여야 함

(주)1 모직 조끼(니트, 조끼, 카디건) 인장강도 제외.

(주)2 모직 조끼(니트, 조끼, 카디건) 아크릴 50% 이상일 때, 필링 3급 이상

□ 기타 참고사항

- 부속품(넥타이, 리본, 교표 등), 부가비용(기장수선비 등) 포함

- 특정업체의 상호나 로고 부착 금지